ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

и правила сортировки строганых изделий

порода ель, сосна

- Основные детали и размеры по ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства».

  - Толщина 11,5-40 мм

  - Ширина от 40  до 170 мм (ширину и толщину устанавливают по согласованию с потребителем).

  - Длина устанавливается по спецификации (по согласованию изготовителя с потребителем с прирезкой по длине)

  - Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, чем:

- по длине	- +/- 3,0 мм

- по ширине	- +/- 1,0 мм

- по толщине	- 11,5-19 мм - +/- 0,5 мм

свыше 19 мм - +/- 1,0 мм

  - Влажность деталей должна быть:

- эксплуатируемых внутри помещений	- 14% +/- 2%

- снаружи					- 15% +/- 3%

По согласованию с организациями торговли влажность древесины, поставляемой в розничную торговлю, допускается устанавливать до 20%.

- В древесине деталей не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице (требования касаются лицевой стороны).

| Пороки древесины и дефекты обработки | Сорт А под прозрачное покрытие | Сорт В под непрозрачное покрытие | Сорт С под непрозрачное покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| СУЧКИ | Здоровые светлые и темные сросшиеся | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
|  | Здоровые всех видов с трещинами | Допускаются в количестве до 3 и не более 1-го со сквозной трещиной | Допускаются здоровые с несквозными трещи-нами; со сквозными трещинами – 3 шт. на пог.м. | Допускаются |
|  | Частично сросшиеся | Допускаются сросшиеся не более ½ диаметра сучка | Допускаются сросшиеся более, чем ½ диаметра сучка | Допускаются |
|  | Черные | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются | Допускаются |
|  | Загнившие, гнилые и табачные | Не допускаются | Допускаются диаметром до 30 мм в количестве 1 шт. на 1 пог.м. | Допускаются |
|  | Несросшиеся, выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков | Допускаются выпавшие на шипе и кромке паза диаметром менее 10 мм не более 1 шт. на изделие, а также отверстия от выпавших сучков диаметром до 3 мм | Допускаются выпавшие на шипе и кромке паза диаметром до 20 мм не более 2 шт. на изделии, а также отверстия от выпавших сучков диаметром до 5 мм на лицевой поверхности 1 шт. на изделии | Допускаются отверстия диаметром более 20 мм |
|  | Окруженные корой | Допускаются сучки диаметром до 10 мм 1 шт. на 1 пог.м. | Допускаются сучки диаметром до 10 мм 2 шт. на 1 пог.м. | Не ограничиваются |
| ГЛАЗКИ | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| ГНИЛЬ ТВЕРДАЯ СВЕТЛАЯ | Не допускается | Допускается | Допускается |
| ОБЗОЛ | Не допускается | Допускается невидимый при сборке (очищенные от коры) | Допускается с не лицевой стороны до паза гребня или четверти (очищенные от коры) |
| ЧЕРВОТОЧИНА | Не допускается | Допускается диаметром не более 5 мм 1 шт. на 1 пог.м. | Допускается |
| Грибные ядовитые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, синева | Не допускаются | Допускаются общей площадью от площади п/м не более 50% | Не ограничиваются |
| ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ СКВОЗНЫЕ | Допускаются с выходом в торец не более 100 мм | Допускаются 100-200 мм | Не ограничиваются |
| ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ НЕСКВОЗНЫЕ | Допускаются длиной 100мм на изделии | Допускаются | Не ограничиваются |
| СЕРДЦЕВИНА | Допускается не более 500 мм на 1 п.м. | Допускается | Допускается |
| СМОЛЯНЫЕ КАРМАШКИ | Открытые – допускаются 1 шт. на изделии. Прикрытые - допускаются 2 шт. на п.м. | Допускаются | Допускаются |
| ПРОРОСТЬ (ВРОСШАЯ КОРА) | Допускается длиной не более половины ширины доски | Допускается до 100 мм в количестве 1 шт. на изделии | Не ограничивается |
| Покоробленность (отклонение от плоскости) не должно быть более: | Для досок пола 3,0 мм на 1 п.м. длины пиломатериала и 2,0 мм по ширине. Для плинтусов, наличников и обшивок, отклонение от плоскости считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности. |
| Вырывы, выхват, защип, скол, зазор, вмятина, выщербина | Не допускаются глубиной более 0,5 мм | Не допускаются глубиной более 3 мм | Не допускаются глубиной более 5 мм |
| Бахрома, ворсистость, непрострог | Не допускается | Не допускается | Допускается до 100 мм на изделии |
| Сколы и вырывы на гребне | Допускаются не более 1 повреждения глубиной не более ½ размера гребня на изделии | Допускаются не более 3 повреждений глубиной не более ½ размера гребня на изделии | Допускаются |
| ВОЛНИСТОСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ | Не допускается | Допускается незначительная | Допускается |
| НЕПРОСТРОГ КРОМКИ И ГРЕБНЯ | Не допускается | Допускается непрострог гребня | Допускается |
| НЕДОПРЕСОВКА КЛЕЕВОГО ШВА | Допускается не более 0,5 мм (при длине шипа 10 мм) | Допускается не более 0,5 мм (при длине шипа 10 мм), а более 0,5 мм до 1,5 мм (при условии заделки шпатлевкой) |
| СКОЛ ШИПА | Не допускается | Допускается глубиной более 3 мм – 2 шт. на изделии (при условии заделки шпатлевкой) |

Примечание:

1. Допускается непрострог на тыльной стороне изделия при соответствии предельным отклонениям по размерам.

2. Смешивание пород древесины в одной пачке не допускается.   Сорт «АВ» является смешанным сортом «А» и «В».

- Изделия толщиной 11,5-12,5 мм разграничиваются по сортам «А», «В», «С» отдельно каждый сорт.

- Допускается шпаклевание, заделка пробками.