Основные положения ТУ на клееный брус ООО «Полон»

Настоящие технические условия распространяются на брус клееный из древесины хвойных пород (далее просто брус) изготовленный предприятием ООО «Полон», и применяемый при строительстве малоэтажных деревянных домов. Технические условия не распространяются на брус специального назначения (условия «Г» по СНиП II-25-80, эксплуатация в агрессивной среде и т. д.).

- Технические требования

  - Брус должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 11047-90, СНиП II-25-80, рабочим чертежам утвержденным в установленном порядке.

  - Основные параметры и размеры.

    - При изготовлении бруса применяются ламели из цельной древесины, а также ламели из заготовок сращенных по длине на зубчатый мини шип.

    - Чистовые (черновые) размеры бруса и предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать таблице №1 и рабочим чертежам.

Таблица №1

| № | Толщина Н, мм | Высота В, мм | Длина L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный размер | Предельные отклонения | Номинальный размер | Предельные отклонения | Номинальный размер | Предельные отклонения |
| 1 | 240(246) | +2,0/-2,0 (+2,0/-2,0) | 185(193) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | По заданию | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 2 | 200(205) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 185(193) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 3 | 160(166) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 185(193) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 4 | 240(246) | +2,0/-2,0 (+2,0/-2,0) | 140(150) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 5 | 200(205) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 140(150) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 6 | 160(166) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 140(150) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 7 | 200(205) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 250(260) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |
| 8 | 160(166) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) | 250(260) | +1,0/-1,0 (+1,0/-1,0) |  | +3,0/-3,0 (+20/+10) |

Примечание: По предварительному соглашению с заказчиком возможно изготовление бруса с другими размерами сечений и длин.

    - Предельные отклонения от прямолинейности кромок бруса по длине должны быть не более 1 мм на 1 м длины.

    - Отклонения от плоскостности (покоробленности) не должны превышать величины 1,0 мм на 1м длины.

    - Отклонение смежных сторон от перпендикулярности (от прямого угла) не более 1 мм на 1000 мм ширины.

    - Толщина клеевых прослоек в брусе должна быть не более 0,2 мм.

    - Клеевые швы должны быть плотными.

    - Склеивание заготовок по длине производится с помощью зубчатых соединений по ГОСТ 19414 – 79. Показатели предела прочности на изгиб зубчатых соединений должны быть не ниже 27 МПа (270 кгс/ кв. см).

    - Посадка шипового соединения при продольном сращивании должна быть плотной. Зазоры, сколы и трещины в соединениях допускаются не более 1мм.

    - Допускается расклеивание на торцах глубиной не более 20 мм, на не более чем 10% клеевых швов.

    - Склеивание слоев по пласти производится на гладкую фугу по ГОСТ 9330. Шероховатость склеиваемой поверхности (Rm) должна  быть не более 200 мкм.

    - Прочность клеевого соединения при скалывании вдоль волокон должно быть не менее 5 МПа (50 кгс/ кв. см).

    - Для изготовления бруса применяются двухкомпонентные клеи, которые обеспечивают клеевое соединение не менее средней степени водостойкости по ГОСТ 17005-82, ГОСТ 15613.1 (DIN EN 204/D4). Клей, применяемый для склеивания бруса, должен соответствовать требованиям стандартов РФ, в случае применения нового или импортного клея, требования к которому не регламентированы действующими стандартами РФ, должен иметь «Техническое свидетельство Госстроя РФ» или «Сертификат соответствия».

    - Влажность древесины должна быть W=12+/-2% по ГОСТ 16588-79.

    - При длительном хранении клееного бруса на открытом воздухе и попаданию на него атмосферных осадков влажность может увеличивается до 20%, что не сказывается на его прочностных характеристиках.

    - Защитная обработка конструкций из клееного бруса необходимая для предохранения их от увлажнения, биоповреждения, возгорания и химической коррозии, а также придания им необходимого эстетического вида, выполняется на предприятии-изготовителе только после согласования с заказчиком.

    - Допускается заделка лицевых поверхностей клееного бруса лодочками, планками, пробками на клею, а так же специальная шпаклевка по дереву.

  - Характеристики.

    - Брус изготавливается из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486 – 86, смешанного распила.

    - При изготовлении бруса для плотной подгонки сопрягаемых брусьев, на двух боковых поверхностях вдоль оси фрезеруются шипы и проушины. Размеры и форма шипового соединения указывается в рабочих чертежах.

    - На внешние слои используются ламели из цельной древесины или ламели из сращенных по длине заготовок длиной не менее 600 мм *. На внутренний слой используются ламели, сращенные по длине из заготовок длиной не менее 150 мм или сращенные на гладкую фугу из заготовок длиной не менее 400 мм.

    - Применение различных пород древесины в одном изделии допускается не более 5%.

    - Допуски по порокам и дефектам обработки должны соответствовать таблице №2:

# Таблица №2

| Пороки древесины и дефекты обработки | Нелицевые поверхности | Лицевые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристика |  |  |
| Сучки | Здоровые, в т.ч. с трещинами (светлые и темные, круглые, овальные и продолговатые, в т. ч. групповые и лапчатые) | Допускаются | Допускаются пластевые и ребровые диаметром до 100 мм |
|  | Несросшиеся здоровые | Допускаются | Допускаются диаметром до 25 мм |
|  | Выпадающие, табачные, гнилые, отверстия от выпавших сучков | Допускаются без ограничений | Не допускаются |
| Трещины | Пластевые, несквозные | Допускаются | Допускаются, на т. ч. с выходом в торец, шириной не более 0,5 мм общей длиной не более ¼ длины бруса |
|  | Пластевые, сквозные с выходом в торец | Допускаются на т. ч. с выходом в торец шириной не более 0,5 мм | Допускаются, в т. ч. с выходом на торец, шириной не более 0,5 мм, длиной не более 300 мм |
| Сердцевина | С выходом на лицевую поверхность | Допускаются | Допускается |
| Смоляные кармашки | Открытые или прикрытые | Допускаются | Допускаются размером 2 х 25 мм без ограничения |
| Прорость (вросшая кора) | Односторонняя закрытая темная и светлая | Допускается с заделкой | Не допускается |
| Гниль |  | Не допускается | Не допускается |
| Червоточина |  | Не допускается | Не допускается |
| Химические окрасы |  | Не допускается | Не допускается |
| Грибные окрасы | Без выхода на торец | Допускаются не глубокие | Не допускаются |
| Дефекты обработки | Волнистость на поверхности | Допускается | Допускается гладкая без рисок с ворсистостью глубиной до 1,0 мм |
|  | Бахрома, ворсистость, непрострог | Допускается | Не допускается |
|  | Сколы | Допускаются с глубиной не более 5 мм и длиной 20 мм без выхода в торец | Допускаются глубиной до 2 мм длиной не более 15 мм |
|  | Вырывы в присучковой зоне | Допускаются | Допускаются глубиной не более 0,5 мм |
|  | Обзол тупой | Допускается не более 5 мм без выхода на торец | Не допускается |
| Ламели | Сращивание | Допускается без ограничений | Допускается длина делянки не менее 600 мм |

Продавец _________________				Покупатель ________________